车身涂装(涂漆）方案

- 比赛内容

实操比赛满分100分

- 实际操作共5项，操作过程评分、包括过程中质量评分共52.5分：

- 损伤区处理， 19分；

- 喷中涂底漆，10分；

- 面漆前处理，10分；

- 水性底色漆微调，8.5分；

- 水性底色漆、清漆喷涂， 5分；

- 最终结果分为47.5分，包括：

- 做底效果（原子灰印、原子灰砂眼、咬底（咬边）、砂纸痕）15分；

- 底色漆效果（底色漆露底、垂流、起花、喷涂颜色准确度）8分；

- 清漆效果（均匀度，漏喷虚喷；流平、饱满度、光泽度）6.5分；

- 清漆表面缺陷（鱼眼、起泡、针孔、印痕、碰伤、清漆垂流）及第一折边外侧效果(底色漆露底、清漆漏喷)8分；

- 最终调色结果10分。

- 实操比赛期间选手为按组顺序滚动进行比赛，单人作业时间合计为180分钟。其中：

- 损伤区处理：40分钟

- 喷中涂底漆：30分钟

- 面漆前处理：30分钟

- 水性底色漆微调：50分钟

- 水性底色漆、清漆喷涂：30分钟

- 名次排列规则：按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以最终效果分成绩高的名次在前。

- 比赛作业工件：实操比赛现场提供新翼子板（已有电泳涂层上喷涂了G6灰度的中涂底漆）为比赛工件，统一制作损伤。损伤设置：工件为雪佛兰赛欧3右前翼子板，损伤范围在上下2条棱线中间的平面内，距离边缘10cm以上，损伤面积5平方厘米左右（棱线范围见下图）：

10cm

10cm

- 实操比赛考核要求

- 损伤区处理

- 项目内容

在40分钟的作业时间内完成喷涂中涂底漆前所需的所有处理工作。

- 作业要求

- 对损伤位置打磨羽状边；

- 对损伤区施涂环氧底漆、刮涂原子灰并打磨原子灰至平整；

- 完成中涂底漆前所需的打磨及清洁、除油工作。

- 考核要点

- 个人防护用品穿戴规范，安全操作 ；包括使用耳塞；

- 打磨工具操作规范；

- 砂纸选用合理；

- 羽状边边缘平顺无阶梯；

- 环氧底漆（赛场已调配好）施涂方法、范围及厚度正确；

- 原子灰配比正确、调和均匀；

- 原子灰刮涂区域合理，没有超过砂纸打磨区域；

- 原子灰打磨平整、恢复损伤前形状：最终结果没有原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷；

- 所有待喷中涂底漆区域都已经经过妥善打磨，无研磨不足（橘皮未磨除）、磨穿情况；第一折边外侧有打磨痕迹即可，磨穿不扣分；

- 操作完毕后，工具设备清洁、复位、废弃物分类丢弃在规定的废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置。

- 补涂防锈底漆，喷中涂底漆

- 项目内容

露金属区域补涂防锈底漆，整板喷涂中涂底漆。

- 作业要求

- 在30分钟的作业时间内，对露金属的区域喷涂（自喷罐式）或抹涂（调配好的）环氧底漆，整板喷涂双组份中涂底漆，中涂底漆用量（已添加好固化剂、稀释剂的重量）不超过180g。

- 选手需要在施工之前根据面漆颜色选择并喷涂合适灰度的中涂底漆：可从提供的几种灰度中涂底漆中直接选择（包括用2种灰度中涂底漆及一种调色色母调配出的其它灰度的中涂底漆）,然后自行添加固化剂和稀释剂，添加固化剂和稀释剂的时间不包括在30分钟之内。

- 考核要点

- 个人防护用品穿戴规范，安全操作；包括使用耳塞；

- 正确使用粘尘布（将粘尘布充分展开再折叠后粘尘）；

- 对露金属区域使用环氧底漆或自喷罐侵蚀底漆修补；

- 合理闪干后喷涂下一层；

- 中涂喷涂膜厚均匀，干燥后无漏底、流挂；

- 操作完毕后，工具设备清洁、复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内；

- 面漆前处理

- 项目内容

打磨中涂底漆、清洁。

- 作业要求

在30分钟的作业时间内完成中涂底漆研磨及工件清洁、除油等所有喷涂面漆前需要完成的工作。

- 考核要点

- 个人防护用品穿戴规范，安全操作；包括使用耳塞；

- 打磨机操作规范；

- 干磨砂纸选用合理；

- 打磨后工件表面平滑，打磨彻底，无露底、无桔皮，无磨穿；第一折边外侧有打磨痕迹即可，磨穿至金属不扣分；

- 操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置。

- 水性底色漆微调

- 项目内容

在50分钟的作业时间内完成水性底色漆微调（使用一个水性漆色母）。

- 作业要求

- 赛场为选手提供目标色板，150g（未添加稀释剂）有差异色的水性底色漆及使用此水性底色漆统一喷涂的色板；

- 选手选择合适灰度的试色板，喷涂试色板(每人最多可使用五块)对比油漆与标准色板的差异，添加色母，将颜色调整至与调色目标色板一致；

- 选手提交自己认为最准确的一块色板及对应的微调配方。

- 考核要点

- 个人防护用品穿戴规范，安全操作；包括喷涂试色板时使用耳塞；

- 调色流程规范；

- 色差判断正确，色母添加正确；

- 调色准确，掌握干喷、湿喷不同喷涂方法对油漆颜色的影响；所提交的色板和与目标色板色差小；

- 操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内。

- 水性底色漆、清漆喷涂

- 项目内容

喷涂水性底色漆及快干清漆。

- 作业要求

- 在30分钟的作业时间内完成水性底色漆、快干清漆喷涂作业。选手须将翼子板的颜色喷涂至与赛场提供的喷涂目标色板一致。整板喷涂的水性底色漆使用与喷涂目标色板同样的色漆，提供水性底色漆150g，选手自行添加水性稀释剂；

- 赛场提供已添加好固化剂、稀释剂的清漆200g，即选手所使用的已添加好固化剂、稀释剂的清漆重量不超过200g。

- 考核要点

- 佩戴合适个人防护用品，安全操作；包括使用耳塞；

- 喷涂前表面清洁粘尘操作规范；

- 使用粘尘布方法正确（将粘尘布充分展开再折叠后粘尘）;

- 对露金属部位使用环氧底漆或自喷罐侵蚀底漆修补; 环氧底漆在打磨工位使用,自喷罐侵蚀底漆在喷漆房内使用;

- 喷涂操作规范，合理闪干后喷涂下一层；喷涂过程中无打磨、补喷操作;

- 最终喷涂结果：底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；翼子板颜色与喷涂目标板比较颜色准确；清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高。第一折边外侧部位只评价底色漆、清漆是否漏喷、露底；

- 操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于规定的废弃物容器内。

- 实操比赛分值分配及评分标准

- 损伤区处理（占实操分值19%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 2.5% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 羽状边打磨 | 25% | 使用砂纸型号正确，边缘平滑无台阶 |
| 原子灰刮涂,打磨和旧漆层打磨 | 60% | 原子灰调配比例正确，混合均匀，刮涂不超过打磨范围；打磨时使用打磨机、砂纸型号正确，能正确使用打磨指示层及采用正确打磨方法打磨。 整板打磨后无橘纹,无磨穿 |
| 5S | 12.5% | 工具设备复位、可继续使用耗材放置于指定回收位置；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

- 喷中涂底漆（占实操分值10%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 佩戴喷涂时所需要的安全防护用品 |
| 喷涂前处理 | 25% | 使用粘尘布粘尘；漏金属部位施涂环氧底漆或侵蚀底漆；选择正确灰度的中涂底漆，使用规定量完成喷涂 |
| 喷涂过程 | 55% | 道与道之间给予了合理的闪干时间；喷涂过程中没有打磨、补喷；无流挂、漏喷或咬底 |
| 5S | 15% | 工具、工位恢复原状；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

- 面漆前处理（占实操分值10%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 打磨过程 | 30% | 打磨时使用正确打磨机、砂纸、菜瓜布，能正确使用打磨软垫及采用正确打磨方法打磨 |
| 打磨效果 | 45% | 整板打磨后无橘纹,无磨穿 |
| 5S | 20% | 工具设备复位、废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

- 调色（占实操分值8.5%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5.8% | 佩戴合理的安全防护用品 |
| 规范操作 | 70.7% | 色母判断正确；提交色板整洁,无发花、清漆漏喷、色漆未完全遮盖、起痱子等缺陷等不良现象 |
| 5S | 23.5% | 工具设备复位，工作台清洁；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

- 双工序面漆喷涂（占实操分值5%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 12.5% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 喷涂过程 | 87.5% | 使用粘尘布粘尘；对于磨穿、裸露金属部位，单处范围超过10cm喷涂环氧底漆；小于10cm喷涂自流平底漆；使用规定量的清漆完成喷涂；色漆、清漆道与道之间给予合理的闪干时间 |

- 最终效果（占实操分值47.5%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 做底效果 | 32.2% | 无原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷 |
| 底色漆喷涂效果 | 17% | 底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；翼子板颜色与喷涂目标板比较颜色准确 |
| 清漆喷涂效果 | 17% | 清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高 |
| 其他漆膜缺陷 | 12.3% | 没有鱼眼、起泡、针孔、印痕（含碰伤）、清漆垂流等需要抛光或返工重喷清漆的缺陷。第一折边外侧部位底色漆、清漆没有漏喷、露底。 |
| 色差 | 21.5% | 裁判组目测各个角度色差小；测色仪测量色差值小 |

- 比赛提供主要的工具与设备

- 选手自备：

- 每位参赛选手要自备活性炭防护面具及安全工作鞋。

- 每位参赛选手自备刮涂原子灰工具。

- 比赛现场提供：

| 编号 | 工具名称 | 型号及规格 | 图片示例 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭过滤式防护口罩（裁判用） |  |  | 4个 | 校方提供 |
| 2 | 喷漆工作服 | 防静电，喷漆专用连体服，3520-3002 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 3 | 防护眼镜 |  |  | 足量 | PPG 提供 |
| 4 | 防尘口罩 | 6060-1302 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 5 | 超级除油膏 | 快乐枪王超级除油膏H65100P（原洗手膏） |  | 2瓶 | PPG 提供 |
| 6 | 吹尘枪 |  |  | 9把 | SATA提供 |
| 7 | 开罐器 |  |  | 9个 | PPG 提供 |
| 8 | 比例尺 |  |  | 9个 | PPG 提供 |
| 9 | 水性漆专用过滤漏斗 | 3510-0302 |  | 150 | PPG 提供 |
| 10 | 溶剂型油漆过滤漏斗 | 3510-0301 |  | 300 | PPG 提供 |
| 11 | 蓝色全能高效除油布 | 3510-0777 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 12 | (6" 9孔) 皇牌 干磨砂纸 | P80,P120,P180,P240,P320,P400, P500, P800, 3310-695080 等； |  | 足量 | PPG 提供 |
| 13 | 手刨用干磨砂纸（70X125mm） | P80, P120, P180, P240, P320；3310-C05080等； |  | 足量 | PPG 提供 |
| 14 | 方形菜瓜布 | 红色P360 3340-F02037 浅灰P1500 3340-F02094 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 15 | 圆形菜瓜布（打磨机用） | MF150mm 2000 (P2000)，3340-602095 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 16 | 6寸海绵干磨软垫 145mm 6+8+1孔 | 3300-3003 |  | 9个 | PPG 提供 |
| 17 | 6寸砂网保护垫 145mm 49 孔 | 3300-2002 |  | 9个 | PPG 提供 |
| 18 | 打磨指示层 | 3510-0180 |  | 9个 | PPG 提供 |
| 19 | 粘尘布 | 6060-1201 |  | 足量 | PPG 提供 |
| 20 | 免洗枪壶 | 3510-0117（溶剂型油漆） ；3510-0118（水性漆） |  | 168个 | PPG 提供 |
| 21 | 中涂底漆喷枪 | SATA jet 100 B F RP 1.6（口径1.6mm） |  | 10把 | SATA 提供 |
| 22 | 水性底色漆喷枪 | SATAjet 4000-120绿色环保省漆喷枪 |  | 20把 | SATA 提供 |
| 23 | 水性漆吹风枪 | SATA DRY JET |  | 18把 | SATA 提供 |
| 24 | 清漆喷枪 | SATA jet 4000-110蓝色省漆高效面漆喷枪(即原SATA jet 4000 B RP Digital 1.3) |  | 15把 | SATA 提供 |
| 25 | 水性喷枪清洁剂 | P980-8212 |  | 1桶 | PPG 提供 |
| 26 | 水性漆助絮凝剂 | P872-1000 |  | 1桶 | PPG 提供 |
| 27 | 电子秤 | 精确到0.1克6058-7510 |  | 14台 | PPG及校方 提供 |
| 28 | 除油剂喷壶 | 耐溶剂 |  | 11个 | 校方 提供 |
| 29 | 打磨场地气管 | 带快速接头的管长10m，内径10mm |  | 9根 | SATA提供 |
| 30 | 喷房用气管 | 带快速接头的管长10m，内径10mm |  | 9根 | SATA提供 |
| 31 | 打磨台 | 打磨台高度（台面距离地面高度）为75cm |  | 9个 | 校方 提供 |
| 32 | 喷涂架 | 喷涂架悬挂翼子板的方管距离地面高度为102cm |  | 9个 | 校方 提供 |
| 33 | 遮蔽纸胶带裁切车 | 6058-3106 |  | 9个 | 校方 提供 |
| 34 | 干磨设备 | 费斯托品牌移动式无尘干磨机（配 同品牌的砂纸）； 路贝狮 F 套移动式打磨系统（配同品牌砂纸） |  | 各9套 | 两品牌提供，供选手选用 |
| 35 | 水性漆保温柜 | Aquabase Plus水性漆保温柜 |  | 1套 | 校方 提供 |
| 36 | 红外线烤灯 | 移动式3kW烤灯 |  | 9台 | 校方 提供 |
| 37 | 喷房 |  |  | 2台 | 校方提供 |
| 38 | 烤房 |  |  | 1台 | 校方提供 |
| 39 | 喷涂专用油水分离器 | SATA 444 |  | 4个 | SATA 提供 |
| 40 | 喷枪清洗机 | SATA RCS喷枪快速清洗机 |  | 1台 | SATA 提供 |
| 41 | 调色灯箱 | 标准光源对色灯箱 |  | 9个 | 龙神 提供 |
| 42 | 快配色测色仪 | 测量目标板和选手提交调色色板的色差 |  | 1台 | PPG提供 |
| 43 | 喷涂柜 | 喷涂试色板用 |  | 4台 | 校方 提供 |
| 44 | 小烤箱 | 油漆色样烘烤箱 |  | 4个 | 龙神 提供 |
| 45 | 压缩空气系统 | 压缩空气供气系统含：压缩机、油水分离器、冷干机、储气罐 |  | 1套 | 校方 提供 |
| 46 | 备用发电机 | 备用，可同时供给赛场所有设备同时运行所需的电量 |  | 1套 | 校方 提供 |

- 比赛相关的技术资料

中国汽车维修行业协会组织编写，中国交通运输部运输司负责审定，人民交通出版社出版的 《职业道德和法律法规》（模块A）、《车身涂装（第二版）模块G》及PPG公司提供的汽车水性修补漆技术手册。